##### YZT型橡胶隔振器(电子仪器仪表用)

##### YZT rubber vibration absorber
(for electronic apparatus and instruments)

##### Page19

YZT型橡胶隔振器是由配螺栓的上下钢板、中间圆柱形、圆锥形橡胶体承载，可压缩和伸长，具有结构简单、安装方便，耐酸碱、耐油、抗老化、耐温等性能，广泛应用于电子仪器、仪表、设备柜内，也可应用在风机、水泵、冷水机组和柴油机组等。由于上下钢板完全分离，不需另加附件即可隔断声桥传递，是一种非常实用的隔振器，尤其适用于电子仪器仪表。

YZT rubber vibration absorber(for electronic apparatus and instruments) is composed of steel plate with bolt on top and bottom，columniform and coniform rubber in the middle，which can be compressed and stretched．It has the characteristic of simple structure，convenient installation．It can resist acid，alkali，and grease．

#### YZT型橡胶隔振器性能表

#### Technological performance tab

| 型号 Type | 荷载范围（N） load scope | 垂向刚度 (N/mm) vertical rigidity | 变形范围(mm) distortion scope | 频率范围 Hz intrinsic frequency | H | ￠ | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YZT-1 | 5-15 | 5 | 1-3 | 9-15 | 12 | 10 | 4 |
| YZT-3 | 15-45 | 11 | 2-4 | 8-12 | 20 | 18 | 6 |
| YZT-6 | 30-90 | 22 | 2-4 | 8-12 | 20 | 25 | 8 |
| YZT-15 | 75-225 | 56 | 2-4 | 8-12 | 20 | 30 | 8 |
| YZT-25 | 125-375 | 57 | 2-4 | 8-12 | 25 | 35 | 8 |
| YZT-30 | 150-450 | 58 | 4-8 | 5.5-8 | 35 | 60 | 10 |
| YZT-60 | 300-900 | 110 | 4-8 | 5.5-8 | 35 | 60 | 10 |
| YZT-120 | 600-1800 | 225 | 4-8 | 5.5-8 | 35 | 60 | 10 |
| YZT-180 | 900-2700 | 250 | 5-13 | 5.5-8 | 40 | 100 | 14 |
| YZT-240 | 1200-3600 | 278 | 5-13 | 5-7.5 | 50 | 120 | 14 |
| YZT-480 | 2400-7200 | 550 | 5-13 | 5-7.5 | 50 | 120 | 14 |
| YZT-960 | 4800-14400 | 1110 | 5-13 | 5-7.5 | 50 | 120 | 14 |
| YZT-1200 | 6000-18000 | 1200 | 5-13 | 5-7.5 | 60 | 120 | 16 |