筛网目数与孔径微米的换算

    浆料过滤系统中的目是指每平方英吋筛网上的空眼数目，50目就是指每平方英吋上的孔眼是50个，500目就是500个，目数越高，孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外，它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径，目数越高，粒径越小。 
    粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂，通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛 网的筛孔尺寸，以1英寸（25.4mm）宽度的筛网内的筛孔数表示，因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准，各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准，因此“目”的含义也难以统一。 
    筛网目数与孔径微米的换算-筛中直接用于筛分物料的部件就是筛网，对于筛分机筛网目数与用微米表示的孔径的大小的换算是一个令人头疼的问题，在此详细的阐述一下筛网目数与孔径微米的换算。 
筛子内径(μm)≈14832.4/筛子目数 
    计量单位目粒度是指原料颗粒的尺寸,一般以颗粒的最大长度来表示。网目是表示标准筛的筛孔尺寸的大小。在泰勒标准筛中,所谓网目就是2.54厘米(1英寸)长度中的筛孔数目,并简称为目。 
泰勒标准筛制：泰勒筛制的分度是以200目筛孔尺寸0.074mm为基准，乘或除以主模数方根（1.141）的n次方（n＝1，2，3……），就得到 较200粗或细的筛孔尺寸，如果 数2的四次方根（1.1892）的n次方去乘或除0.074mm，就可以得到分度更细的一系列的筛孔尺寸. 
    目数越大，表示颗粒越细。类似于金相组织的放大倍数。 
    目数前加正负号则表示能否漏过该目数的网孔。负数表示能漏过该目数的网孔，即颗粒尺寸小于网孔尺寸；而正数表示不能漏过该目数的网孔，即颗粒尺寸大于 网孔尺寸。例如，颗粒为-100目~+200目，即表示这些颗粒能从100目的网孔漏过而不能从200目的网孔漏过，在筛选这种目数的颗粒时，应将目数大 （200）的放在目数小（100）的筛网下面，在目数大（200）的筛网中留下的即为-100~200目的颗粒。 
下面是筛孔与目数的对照表：
	目数(mesh)
	微米(μm)
	目数(mesh)
	微米(μm)

	2
	8000
	100
	150

	3
	6700
	115
	125

	4
	4750
	120
	120

	5
	4000
	125
	115

	6
	3350
	130
	113

	7
	2800
	140
	109

	8
	2360
	150
	106

	10
	1700
	160
	96

	12
	1400
	170
	90

	14
	1180
	175
	86

	16
	1000
	180
	80

	18
	880
	200
	75

	20
	830
	230
	62

	24
	700
	240
	61

	28
	600
	250
	58

	30
	550
	270
	53

	32
	500
	300
	48

	35
	425
	325
	45

	40
	380
	400
	38

	42
	355
	500
	25

	45
	325
	600
	23

	48
	300
	800
	18

	50
	270
	1000
	13

	60
	250
	1340
	10

	65
	230
	2000
	6.5

	70
	212
	5000
	2.6

	80
	180
	8000
	1.6

	90
	160
	10000
	1.3


